[image: image1.png])

Wienerberger




[image: image2.png]Terca





Forum Cromo Genuanceerd / Nuancée
	Producteigenschappen volgens NBN EN 771-1
	volgens PTV 23-002

	Formaat
	L
	B
	H
	# st/m² voeg 12mm
	# st/m² voeg 5mm
	T
	
	R
	
	Euroklasse (vorst)
	Porositeit
	Druksterkte (gedeclareerd gemiddelde)
	Declaration of Performance
	IW
	IW klasse
	Vorstklasse

volgens NBN B27-009
	Certificaat

	
	(mm)
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	in N/mm²
	
	
	
	
	

	ECO WF
	215
	65
	50
	71,1
	82,6
	T1
	
	R1
	
	F2
	≤ 10 %
	≥ 25
	12101530-B1W1210
	IW2
	weinig zuigend
	zeer vorstbestand
	BENOR

	M50
	188
	88
	48
	83,3
	97,8
	T1
	
	R1
	
	F2
	≤ 10 %
	≥ 25
	168560-B1W1210
	IW2
	weinig zuigend
	zeer vorstbestand
	BENOR

	WDF
	215
	102
	65
	57,2
	64,9
	T1
	
	R1
	
	F2
	≤ 10 %
	≥ 25
	168510-B1W1210
	IW2
	weinig zuigend
	zeer vorstbestand
	BENOR


	Propriétés du produit selon NBN EN 771-1
	selon PTV 23-002

	Format
	L
	L
	H
	# pc/m² joint 12mm
	# pc/m² joint 5mm
	T
	
	R
	
	Classe Euro (gel)
	Porosité
	Résistance à la compress.  (moy. décl.)
	Declaration of Performance
	IW
	Classe d'absorption d'eau initiale
	Classe de résistance au gel selon NBN B27-009
	Certificat

	
	(mm)
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	en N/mm²
	
	
	
	
	

	ECO WF
	215
	65
	50
	71,1
	82,6
	T1
	
	R1
	
	F2
	≤ 10 %
	≥ 25
	12101530-B1W1210
	IW2
	peu absorbant
	très résistant au gel
	BENOR

	M50
	188
	88
	48
	83,3
	97,8
	T1
	
	R1
	
	F2
	≤ 10 %
	≥ 25
	168560-B1W1210
	IW2
	peu absorbant
	très résistant au gel
	BENOR

	WDF
	215
	102
	65
	57,2
	64,9
	T1
	
	R1
	
	F2
	≤ 10 %
	≥ 25
	168510-B1W1210
	IW2
	peu absorbant
	très résistant au gel
	BENOR


	Productie :
	
	Production :

	Kleisamenstelling : Zuivere crèmebakkende en vuurbestendige kaolino-illitische klei van het Secundair, met toevoeging van minerale pigmenten.

Temperatuur en atmosfeer : 1180 °C, oxiderend

Vormgeving: handvorm met frog


	
	Composition de l’argile : argile kaolino-illitique pure du Secondaire, cuisant crème et réfractaire, additionnée de pigments minéraux.

Température et atmosphère : 1180 °C, oxydant

Configuration: moulée-main avec évidement



	Uitzichtkenmerken :
	
	Caractéristiques :

	Algemeen: De stenen worden gevormd door het werpen van klei in een mal. Ze vertonen de typische onregelmatige vormen en nerven van oude, handgevormde stenen.

Uitzicht: Genuanceerd door bezanding

Kleurtint: donkergrijs-paars, nuancering door bezanding

1/4 van alle stenen : geringe, zeer fijne en weinig opvallende witte bezanding

1/4 van alle stenen: witte bezanding met witte kleurstof, met her en der witte insluitsels. Vooral sterke bezanding in de nerven

1/2 van alle stenen: grove bezanding met gemengde korrelkleur (wit, roze, grijs, bruin,…)
Oppervlaktetextuur: ruw – generfd – diverse bezanding

Aspect: mat


	
	Général: Les briques sont formées en jetant une boule d’argile dans un moule.  Elles présentent les formes et les nervures irrégulières, typique pour les anciennes briques moulées à la main.

Apparence: surface nuancée par le sablage
Couleur : gris foncé-pourpre, nuancé par sablage
¼ des briques : sablage blanc minime, très fin et peu marquant

¼ des briques : sablage blanc avec un colorant blanc, et ci et là  des inclusions blanches. Sablage fort surtout dans les nervures.

½ de toutes les briques : sablage grenu avec grains de teintes mélangées (blanc, rose, gris, brun, …). 
Texture surface: rugueuse - nervurée - sablage divers
Aspect: mat



	Gebruik :
	
	Utilisation :

	Type steen : machinale handvormbaksteen

Toepassingsgebied : decoratief niet-dragend binnen- en buitenmetselwerk


	
	Type de brique : brique de parement moulée-main machinale

Application : maçonnerie décorative intérieure et extérieure non portante 






	Conformiteitskeurmerk en normen :
	
	Certificat de conformité et normes :

	De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproducten- verordening de prestatieverklaring (DoP) voorleggen.

De prestatieverklaring van de essentiële kenmerken volgens NBN EN771-1 is conform de CPR. Wienerberger beschikt voor deze stenen over een BENOR-certificaat.
De volledige prestatieverklaring (DoP) is beschikbaar via http://ce.wienerberger.be.

	
	Le fabriquant peut soumettre la déclaration de prestation (DoP) dans le cadre de la Réglementation Européenne des Produits de Construction. 

La déclaration de prestation des principales caractéristiques selon NBN EN 771-1 est conforme avec la CPR. Wienerberger dispose d’un certificat de qualité BENOR pour ces briques.
La déclaration de prestation (DoP) complète est disponible sur http://ce.wienerberger.be.


	Uitvoering : 
	
	Exécution : 

	De gevelstenen worden verwerkt uit 4 à 5 verschillende pakken, en worden weggenomen in diagonale richting. 

De gevelstenen worden gemetseld/dungemetseld/verlijmd* volgens halfsteens-/stapel-/wild-/… verband*.

Gebruik de juiste mortelsamenstelling en het verwerkingsadvies naargelang de IW-klasse.

Vóór uitvoering zullen stalen door de aannemer op de werf neergelegd worden ter goedkeuring van de opdrachtgever.

* schrappen wat niet past

Opmerking

Voor eventuele naleveringen en voor het postinterventiedossier is het van belang het batchnummer van uw levering zorgvuldig bij te houden. Kleurverschillen intrinsiek verbonden aan de productie kunnen zo worden geminimaliseerd.

	
	Les briques de parement seront toujours prélevées en diagonale dans 4 à 5 paquets différents. 

Elles seront mises en œuvre en maçonnerie traditionnelle/maçonnerie à joint mince/collée* suivant appareillage demi brique/ carrelage/ sauvage/ ….*

Utilisez une bonne composition de mortier et suivez les recommandations selon la classe d’absorption d’eau initiale.

Avant la mise en œuvre, des échantillons seront déposés au chantier par l’entrepreneur pour accord du maître d’ouvrage. 

* biffer la mention inutile

Remarque : Pour d’éventuelles livraisons supplémentaires et pour le dossier post-intervention, il est important de noter le numéro du batch. Des différences de teinte intrinsèquement liées à la production, peuvent ainsi être réduites au maximum.



	Aanvulling op de uitzichtkenmerken :
	
	Complément sur les caractéristiques : 

	Beschadigingen:

Het aantal stenen met beschadigingen zal steeds conform zijn aan de voorschriften van de PTV 23-002. 

Beschadigingen worden geëvalueerd volgens de PTV 23-002.

Stenen met bewust aangebrachte beschadigingen (bijvoorbeeld getrommelde stenen, gebeitelde stenen, stenen met bijzondere oppervlaktestructuren ten gevolge van bewust aangebrachte “beschadigingen”…) worden niet op rand-, hoek- en oppervlaktebeschadigingen beoordeeld. 

Bij getrommelde stenen worden gebroken stenen niet als beschadiging beschouwd. 

Fouten:

Het aantal stenen met fouten zal steeds conform zijn de voorschriften van de PTV 23-002. 

Fouten worden geëvalueerd volgens de PTV 23-002.

Beschadigingen en fouten dienen steeds gemeld te worden alvorens te verwerken.

Het metselwerk is te beoordelen vanop 2 meter afstand.


	
	Dégâts : 
Le nombre de briques avec défaut sera toujours conforme avec les prescriptions du PTV 23-002.

Des dégâts sont à évaluer selon le PTV 23-002.

Des briques avec des dégâts volontairement infligés (p.e. des briques tambourées ou ciselées, des briques avec une structure de surface spéciale due à des ‘endommagements’ volontairement infligés) ne sont pas jugées en ce qui concerne dégâts au niveau des bords, aux angles et à la surface.

Pour des briques tambourées, des briques cassées ne sont pas considérées comme des briques endommagées.

Défauts :

Le nombre de briques avec défaut sera toujours conforme avec les prescriptions du PTV 23-002.

Des défauts sont évalués selon PTV 23-002.

Des dégâts et défauts doivent être rapportés avant la mise en œuvre.

La maçonnerie est à juger à 2 mètres de distance.



Wienerberger nv – Kapel ter Bede 121 – BE 8500 Kortrijk – T: +32 56 24 96 16 – F: +32 56 22 87 11   – www.wienerberger.be  

Raadpleeg steeds het verwerkings-, veiligheids- en onderhoudsadvies. De specifieke richtlijnen kan u downloaden of telefonisch opvragen. 

Consultez toujours les avis de mise en œuvre, de sécurité et d’entretien. Les consignes spécifiques peuvent être téléchargées ou demandées par téléphone.

December 2020
· Dit document is niet contractueel en vernietigt alle voorgaande publicaties. De fabrikant behoudt zich het recht voor om het productengamma of de productkarakteristieken te wijzigen. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen steeds te beschikken over de meest recente beschrijvende tekst.

· De volledige partij dient in één maal besteld te worden aangezien er per verschillende producties een lichte kleurvariatie mogelijk is. Producten van 1 batch dienen steeds vermengd te worden.

· Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Daar wij het specifieke gebruik, het respect voor de regels der kunst, de verwerking, de hoedanigheid van de mortels en de weersomstandigheden niet kunnen beoordelen, kan hierbij geen aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van deze beschrijvende tekst.

· Niets uit deze tekst mag zonder toestemming van Wienerberger worden veranderd.

Décembre 2020
· Ce document n’est pas contractuel, il annule et remplace les précédents.  Le fabriquant se réserve le droit de modifier la gamme de produits ou les caractéristiques des produits.  L’utilisateur doit s’assurer d’être en possession de la dernière version du texte descriptif.

· La totalité des briques doit être commandée en une seule fois étant donné que les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d’une fabrication à l’autre.  Des produits d’une charge doivent toujours être mélangés.

· Il  nous est impossible de juger de l’usage spécifique, du respect du savoir-faire, de la mise en oeuvre, de  la qualité du mortier utilisé et des conditions atmosphériques. C’est pourquoi nous ne pouvons être tenu responsables sur base de ce texte descriptif.
· Aucune modification du présent document n’est acceptée sans autorisation préalable de la part de Wienerberger.

