Technische fiche straalbocht

* Materiaal: PVC (polyvinylchloride)
* Uitvoering: straalbochten zijn aan één zijde voorzien van een mof met rubberdichting.

**Maatvoering**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Diameter** | **Wanddikte** | **Bocht** | **Straal** |
| Ø50 | 3,0 mm | 90° | 700 mm |
| Ø75 | 3,0 mm | 90° | 700 mm |
| Ø110 | 3,2 mm | 90° | 850 mm |
| Ø125 | 3,2 mm | 90° | 850 mm |
| Ø160 | 3,2 mm | 90° | 1000 mm |