

[image: image1.png]




Elignia Audo Oranje - Orange Audo
	Producteigenschappen volgens NBN EN 771-1

	volgens PTV 23-002


	Formaat

	L

	B

	H

	# st/m² voeg 12mm

	# st/m² voeg 5mm

	T

		R

		Euroklasse (vorst)

	Porositeit

	Druksterkte (gedeclareerd gemiddelde)

	Declaration of Performance

	IW

	IW klasse

		Certificaat


		(mm)

				 

		 

			in N/mm²

					
	MF
	288

	88

	48

	55,6

	64,4

	T1
		R2
		F2

	≤ 8 %

	≥ 20
	12260086-B1W1226
	IW2

	weinig zuigend

		

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Propriétés du produit selon NBN EN 771-1

selon PTV 23-002
Format

L

L

H

# pc/m² joint 12mm

# pc/m² joint 5mm

T

R

Classe Euro (gel)

Porosité

Résistance à la compress.  (moy. décl.)

Declaration of Performance

IW

Classe d'absorption d'eau initiale

Certificat

(mm)

 

 

en N/mm²

MF
288

88

48

55,6

64,4

T1
R2

F2

≤ 8 %

≥ 20
12260086-B1W1226
IW2

peu absorbant




	Productie :
	
	Production :

	Kleisamenstelling : mengeling van Ieperiaan klei en continentale klei,  met toevoeging van inerte vulstoffen
Temperatuur en atmosfeer : 1030 °C, reducerend

Vormgeving: geperforeerde strengpers


	
	Composition de l’argile : mélange d'argile Yprésienne et d'argile continentale avec ajouts d’additifs inertes
Température et atmosphère : 1030 °C, réduit

Configuration: brique étirée perforée 



	Uitzichtkenmerken :
	
	Caractéristiques :

	Algemeen: De stenen worden gevormd door het afsnijden van een hoeveelheid klei van een geperste streng. 

Uitzicht: genuanceerd door reductie

Kleurtint: oranjerood met donkergele nuances
Oppervlaktetextuur: onbezand, een licht geruwde structuur (waarbij de achterkant van een strengpers gevelsteen wordt gesimuleerd)
Aspect: mat


	
	Général: La brique est obtenue en coupant un boudin d’argile à distance régulière.  
Apparence : nuancée par réduction

Couleur : orange-rouge avec des nuances jaunes foncées
Texture surface: non sablée, structure légèrement rugueuse (simulation de l’arrière d’une brique de parement étirée)
Aspect: mat



	Gebruik :
	
	Utilisation :

	Type steen : machinale strengpers baksteen

Toepassingsgebied : decoratief niet-dragend binnen- en buitenmetselwerk


	
	Type de brique : brique de parement étirée machinale

Application : maçonnerie décorative intérieure et extérieure non portante 




	Conformiteitskeurmerk en normen :
	
	Certificat de conformité et normes :

	De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenverordening de prestatieverklaring (DoP) en CE-markering voorleggen.

De prestatieverklaring van de essentiële kenmerken is conform de norm EN771-1. Het BENOR-keurmerk garandeert conformiteit met de PTV23-002. 

De volledige prestatieverklaring (DoP) is beschikbaar via http://ce.wienerberger.be 


	
	Le fabriquant peut soumettre la déclaration de prestation (DoP) et le marquage CE dans le cadre de la Réglementation Européenne des Produits de Construction. 

La déclaration de prestation des principales caractéristiques est conforme avec la norme EN 771-1. Le certificat de qualité BENOR garantit la conformité avec la PTV 23-002.

La déclaration de prestation (DoP) complète est disponible sur http://ce.wienerberger.be


	Uitvoering : 
	
	Exécution : 

	De gevelstenen worden verwerkt uit 4 à 5 verschillende pakken, en worden weggenomen in diagonale richting. 

De gevelstenen worden gemetseld/dungemetseld/verlijmd* volgens halfsteens-/stapel-/wild-/… verband*.

Gebruik de juiste mortelsamenstelling en het verwerkingsadvies naargelang de IW-klasse.

Vóór uitvoering zullen stalen door de aannemer op de werf neergelegd worden ter goedkeuring van de opdrachtgever.

* schrappen wat niet past

Opmerking

Voor eventuele naleveringen en voor het postinterventiedossier is het van belang het batchnummer van uw levering zorgvuldig bij te houden. Kleurverschillen intrinsiek verbonden aan de productie kunnen zo worden geminimaliseerd.

	
	Les briques de parement seront toujours prélevées en diagonale dans 4 à 5 paquets différents. 

Elles seront mises en œuvre en maçonnerie traditionnelle/maçonnerie à joint mince/collée* suivant appareillage demi brique/ carrelage/ sauvage/ ….*

Utilisez une bonne composition de mortier et suivez les recommandations selon la classe d’absorption d’eau initiale.

Avant la mise en œuvre, des échantillons seront déposés au chantier par l’entrepreneur pour accord du maître d’ouvrage. 

* biffer la mention inutile

Remarque : Pour d’éventuelles livraisons supplémentaires et pour le dossier post-intervention, il est important de noter le numéro du batch. Des différences de teinte intrinsèquement liées à la production, peuvent ainsi être réduites au maximum.



	Aanvulling op de uitzichtkenmerken :
	
	Complément sur les caractéristiques : 

	Beschadigingen : 

Bij stenen bedoeld voor zichtbaar metselwerk zullen bij een steekproef, af fabriek, van 100 stenen tenminste 90 stenen aanwezig zijn met één onbeschadigde strek en één onbeschadigde kop, beschreven volgens PTV 23-002.

Fouten :

Het aantal stenen met fouten, af fabriek, mag de 5% niet overschrijden. Worden beschouwd als fout :
· de aanwezigheid van insluitsels die door zwelling kunnen aanleiding geven tot afschilferingen in het zichtvlak van de steen

· scheuren met breedte ≥ 0.2 mm op het zichtvlak

Beschadigingen en fouten dienen steeds gemeld te worden alvorens te verwerken ! Het metselwerk is te beoordelen van op 2 meter afstand.


	
	Dégâts : 

On considère dans le cas de briques destinées à la maçonnerie apparente (départ usine) que dans minimum 90% de la livraison, au moins une panneresse et une boutisse ne présentent aucun dégât, selon PTV 23-002.

Défauts :

Le nombre de briques avec défaut (départ usine) ne peut dépasser les 5%.
Sont considérés comme défaut :
· la présence d’inclusions qui, par gonflement, pourraient provoquer des éclats dans la face visible de la brique 

· des fissures ayant une largeur ≥ 0.2 mm dans la face visible de la brique

Tout dégât et défaut doivent toujours être signalés avant la mise en œuvre !

L’observation se fait à une distance de 2 mètres. 

. 




Wienerberger nv – Kapel ter Bede 121 – BE 8500 Kortrijk – T: +32 56 24 96 16 – F: +32 56 22 87 11   – www.wienerberger.be  

Raadpleeg steeds het verwerkings-, veiligheids- en onderhoudsadvies. De specifieke richtlijnen kan u downloaden of telefonisch opvragen. 

Consultez toujours les avis de mise en œuvre, de sécurité et d’entretien. Les consignes spécifiques peuvent être téléchargées ou demandées par téléphone.

December 2024
· Dit document is niet contractueel en vernietigt alle voorgaande publicaties. De fabrikant behoudt zich het recht voor om het productengamma of de productkarakteristieken te wijzigen. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen steeds te beschikken over de meest recente beschrijvende tekst.

· De volledige partij dient in één maal besteld te worden aangezien er per verschillende producties een lichte kleurvariatie mogelijk is. Producten van 1 batch dienen steeds vermengd te worden.

· Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Daar wij het specifieke gebruik, het respect voor de regels der kunst, de verwerking, de hoedanigheid van de mortels en de weersomstandigheden niet kunnen beoordelen, kan hierbij geen aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van deze beschrijvende tekst.

· Niets uit deze tekst mag zonder toestemming van Wienerberger worden veranderd.

Décembre 2024
· Ce document n’est pas contractuel, il annule et remplace les précédents.  Le fabriquant se réserve le droit de modifier la gamme de produits ou les caractéristiques des produits.  L’utilisateur doit s’assurer d’être en possession de la dernière version du texte descriptif.

· La totalité des briques doit être commandée en une seule fois étant donné que les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d’une fabrication à l’autre.  Des produits d’une charge doivent toujours être mélangés.

· Il  nous est impossible de juger de l’usage spécifique, du respect du savoir-faire, de la mise en oeuvre, de  la qualité du mortier utilisé et des conditions atmosphériques. C’est pourquoi nous ne pouvons être tenu responsables sur base de ce texte descriptif.
· Aucune modification du présent document n’est acceptée sans autorisation préalable de la part de Wienerberger.

[image: image1.png]