Agora Nevel Wit / Blanc Brouillard

| Producteigenschappen volgens NBN EN 771-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | volgens PTV 23-002 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Formaat | L | B | H | # st/m² voeg 12mm | # st/m² voeg 5mm | T |  | R |  | Euroklasse (vorst) | Porositeit | Druksterkte (gedeclareerd gemiddelde) | Declaration of Performance | IW | IW klasse | Vorstklasse volgens NBN B27-009 | Certificaat |
|  | (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | in N/mm² |  |  |  |  |  |
| WF | 210 | 100 | 50 | 72,7 | 84,6 | T1 |  | R1 |  | F2 | ≤ 12 % | ≥ 25 | 12150150-B1W1210 | IW2 | weinig zuigend | zeer vorstbestand | BENOR |

| Propriétés du produit selon NBN EN 771-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | selon PTV 23-002 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Format | L | L | H | # pc/m² joint 12mm | # pc/m² joint 5mm | T |  | R |  | Classe Euro (gel) | Porosité | Résistance à la compress. (moy. décl.) | Declaration of Performance | IW | Classe d'absorption d'eau initiale | Classe de résistance au gel selon NBN B27-009 | Certificat |
|  | (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | en N/mm² |  |  |  |  |  |
| WF | 210 | 100 | 50 | 72,7 | 84,6 | T1 |  | R1 |  | F2 | ≤ 12 % | ≥ 25 | 12150150-B1W1210 | IW2 | peu absorbant | très résistant au gel | BENOR |

| Productie : |  | Production : |
| --- | --- | --- |
| Kleisamenstelling : zuivere witbakkende en vuurbestendige kaolino-illitische klei van het Secundair Temperatuur en atmosfeer : 1180 °C, oxiderend Vormgeving: handvorm met frog Nabehandeling: gesmoord |  | Composition de l’argile : argile kaolino-illitique très pure du Secondaire, cuisant blanc et résistante au feu Température et atmosphère : 1180 °C, oxydant Configuration: brique moulée-main avec évidement Traitement supplémentaire : étouffé |
| Uitzichtkenmerken : |  | Caractéristiques : |
| Algemeen: De stenen worden gevormd door het werpen van klei in een mal. Ze vertonen de typische onregelmatige vormen en nerven van oude, handgevormde stenen. Uitzicht: effen, genuanceerd Kleurtint: wit tot wit lichtgrijs- de kleur is homogeen in de massa Oppervlaktetextuur: generfd, fijn bezand Aspect: mat |  | Général: La forme de la brique provient de son procédé de production moulée-main, par lequel chaque brique est moulée individuellement en jetant une boule d’ argile dans un moule préalablement sablé. Apparence: surface plane, nuancé Couleur : blanc à blanc gris clair - couleur est homogène dans la masse Texture surface: nervuré, sablé au sable fin Aspect: mat |
| Gebruik : |  | Utilisation : |
| Type steen : machinale handvormbaksteen Toepassingsgebied : decoratief niet-dragend binnen- en buitenmetselwerk |  | Type de brique : brique de parement moulée-main machinale Application : maçonnerie décorative intérieure et extérieure non portante |

| Conformiteitskeurmerk en normen : |  | Certificat de conformité et normes : |
| --- | --- | --- |
| De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproducten- verordening de prestatieverklaring (DoP) voorleggen. De prestatieverklaring van de essentiële kenmerken volgens NBN EN771-1 is conform de CPR. Wienerberger beschikt voor deze stenen over een BENOR-certificaat. De volledige prestatieverklaring (DoP) is beschikbaar via http://ce.wienerberger.com. |  | Le fabriquant peut soumettre la déclaration de prestation (DoP) dans le cadre de la Réglementation Européenne des Produits de Construction. La déclaration de prestation des principales caractéristiques selon NBN EN 771-1 est conforme avec la CPR. Wienerberger dispose d’un certificat de qualité BENOR pour ces briques. La déclaration de prestation (DoP) complète est disponible sur http://ce.wienerberger.com. |
| # Uitvoering : |  | # Exécution : |
| De gevelstenen worden verwerkt uit 4 à 5 verschillende pakken, en worden weggenomen in diagonale richting. De gevelstenen worden gemetseld/dungemetseld/verlijmd* volgens halfsteens-/stapel-/wild-/… verband*. Gebruik de juiste mortelsamenstelling en het verwerkingsadvies naargelang de IW-klasse. Vóór uitvoering zullen stalen door de aannemer op de werf neergelegd worden ter goedkeuring van de opdrachtgever. * schrappen wat niet past Opmerking Voor eventuele naleveringen en voor het postinterventiedossier is het van belang het batchnummer van uw levering zorgvuldig bij te houden. Kleurverschillen intrinsiek verbonden aan de productie kunnen zo worden geminimaliseerd. |  | Les briques de parement seront toujours prélevées en diagonale dans 4 à 5 paquets différents. Elles seront mises en œuvre en maçonnerie traditionnelle/maçonnerie à joint mince/collée* suivant appareillage demi brique/ carrelage/ sauvage/ ….* Utilisez une bonne composition de mortier et suivez les recommandations selon la classe d’absorption d’eau initiale. Avant la mise en œuvre, des échantillons seront déposés au chantier par l’entrepreneur pour accord du maître d’ouvrage. * biffer la mention inutile Remarque : Pour d’éventuelles livraisons supplémentaires et pour le dossier post-intervention, il est important de noter le numéro du batch. Des différences de teinte intrinsèquement liées à la production, peuvent ainsi être réduites au maximum. |
| # Aanvulling op de uitzichtkenmerken : |  | # Complément sur les caractéristiques : |
| Beschadigingen: Het aantal stenen met beschadigingen zal steeds conform zijn aan de voorschriften van de PTV 23-002. Beschadigingen worden geëvalueerd volgens de PTV 23-002. Stenen met bewust aangebrachte beschadigingen (bijvoorbeeld getrommelde stenen, gebeitelde stenen, stenen met bijzondere oppervlaktestructuren ten gevolge van bewust aangebrachte “beschadigingen”…) worden niet op rand-, hoek- en oppervlaktebeschadigingen beoordeeld. Bij getrommelde stenen worden gebroken stenen niet als beschadiging beschouwd. Fouten: Het aantal stenen met fouten zal steeds conform zijn de voorschriften van de PTV 23-002. Fouten worden geëvalueerd volgens de PTV 23-002. Beschadigingen en fouten dienen steeds gemeld te worden alvorens te verwerken. Het metselwerk is te beoordelen vanop 2 meter afstand. |  | Dégâts : Le nombre de briques avec défaut sera toujours conforme avec les prescriptions du PTV 23-002. Des dégâts sont à évaluer selon le PTV 23-002. Des briques avec des dégâts volontairement infligés (p.e. des briques tambourées ou ciselées, des briques avec une structure de surface spéciale due à des ‘endommagements’ volontairement infligés) ne sont pas jugées en ce qui concerne dégâts au niveau des bords, aux angles et à la surface. Pour des briques tambourées, des briques cassées ne sont pas considérées comme des briques endommagées. Défauts : Le nombre de briques avec défaut sera toujours conforme avec les prescriptions du PTV 23-002. Des défauts sont évalués selon PTV 23-002. Des dégâts et défauts doivent être rapportés avant la mise en œuvre. La maçonnerie est à juger à 2 mètres de distance. |