Retro Tiffany

| Producteigenschappen volgens NBN EN 771-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | volgens PTV 23-002 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Formaat | L | B | H | # st/m² voeg 12mm | # st/m² voeg 5mm | T |  | R |  | Euroklasse (vorst) | Porositeit | Druksterkte (gedeclareerd gemiddelde) | Declaration of Performance | IW | IW klasse | Vorstklasse volgens NBN B27-009 | Certificaat |
|  | (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | in N/mm² |  |  |  |  |  |
| M50 | 188 | 88 | 48 | 83,3 | 97,8 | Tm |  | Rm |  | F2 | ≤ 19 % | ≥ 12 | 12711160-B1W1270 | IW3 | normaal zuigend | zeer vorstbestand | - |
| WDF | 215 | 102 | 65 | 57,2 | 64,9 | Tm |  | Rm |  | F2 | ≤ 19 % | ≥ 12 | 12711112-B1W1270 | IW3 | normaal zuigend | zeer vorstbestand | - |

| Propriétés du produit selon NBN EN 771-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | selon PTV 23-002 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Format | L | L | H | # pc/m² joint 12mm | # pc/m² joint 5mm | T |  | R |  | Classe Euro (gel) | Porosité | Résistance à la compress. (moy. décl.) | Declaration of Performance | IW | Classe d'absorption d'eau initiale | Classe de résistance au gel selon NBN B27-009 | Certificat |
|  | (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | en N/mm² |  |  |  |  |  |
| M50 | 188 | 88 | 48 | 83,3 | 97,8 | Tm |  | Rm |  | F2 | ≤ 19 % | ≥ 12 | 12711160-B1W1270 | IW3 | moy. absorbant | très résistant au gel | - |
| WDF | 215 | 102 | 65 | 57,2 | 64,9 | Tm |  | Rm |  | F2 | ≤ 19 % | ≥ 12 | 12711112-B1W1270 | IW3 | moy. absorbant | très résistant au gel | - |

| Productie : |  | Production : |
| --- | --- | --- |
| Kleisamenstelling : een mengsel van Kwartaire niveo-eolisch afgezette loess en buitenlandse kleien Temperatuur en atmosfeer : 1070 °C, reducerend Vormgeving: M50: volle vormbaksteen; WDF: vormbaksteen met frog Extra behandeling: getrommeld en gecementeerd |  | Composition de l’argile : à base de sédiments limoneux nivéo-éoliennes du Quaternaire et d’argiles étrangères Température et atmosphère : 1070 °C, réduit Configuration: M50 : brique vormbak pleine WFD : brique vormbak avec évidement Traitement supplémentaire : vieilli et cimenté |
| Uitzichtkenmerken : |  | Caractéristiques : |
| Algemeen: De stenen worden gevormd door het persen van klei in een mal, en deze naderhand nog eens na te walsen. Een licht afgelijnde regelmatige vorm wordt bekomen.. Uitzicht: sterk genuanceerd Kleurtint: oranjeroze met witroze, witgele en blauwgrijze nuances – de kleur van de steen is homogeen in de massa Oppervlaktetextuur: ruw, vlak, onbezand, met cementsluier - Aspect: mat Bijzonderheden : Textuur bevat gebroken stenen en stenen met afgeronde/afgebroken hoeken en randen. Samen met de specifieke oppervlaktestructuur geeft dit het uitzicht van herbruiksteen. |  | Général: La forme de la brique est obtenue en pressant une masse d’argile dans un moule, et en la laminant par la suite. Une forme légèrement déterminée et régulière est obtenue. Apparence: fortement nuancé Couleur : orange-rose avec des nuances de blanc-rose, de blanc-jaune et de bleu-gris – la couleur est homogène dans la masse Texture surface: rugueuse, égale, non sablée, avec souillures de ciment Aspect: mat Particularité : la texture comprend des briques cassées et des briques avec écornures et arêtes arrondies. Ensemble avec la texture de surface spécifique, ceci confère à la brique l’aspect d’une brique de récupération. |
| Gebruik : |  | Utilisation : |
| - Type steen : machinale vormbaksteen Toepassingsgebied : decoratief niet-dragend binnen- en buitenmetselwerk Extra noot: Daar ½ tot ¾ stenen samen 5 tot 10% van het totaal zullen uitmaken, is wildverband aangewezen om uitval te vermijden. Indien niet gekozen wordt voor wildverband, wordt aangeraden om 10% van de uitgerekende hoeveelheden bij te bestellen. Afhankelijk van het gekozen wildverband met zijn verhoudingen in ½ tot ¾ stenen zal al dan niet bijkomend kapwerk vereist zijn. |  | Type de brique : brique de parement vormbak machinale Application : maçonnerie décorative intérieure et extérieure non portante Note : étant donné que des ½ et ¾ de briques constitueront 5 à 10 % du total et afin d’éviter des pertes, une maçonnerie en appareillage sauvage est conseillée. Si vous ne choisissez pas l’appareillage sauvage, nous conseillons d’augmenter la quantité calculée de 10%. Dépendant de l’appareillage choisi et le rapport des ½ et ¾ de briques, un taillage supplémentaire sera éventuellement nécessaire. |

| Conformiteitskeurmerk en normen : |  | Certificat de conformité et normes : |
| --- | --- | --- |
| De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproducten-verordening de prestatieverklaring (DoP) voorleggen. De prestatieverklaring van de essentiële kenmerken volgens NBN EN771-1 is conform de CPR. De volledige prestatieverklaring (DoP) is beschikbaar via http://ce.wienerberger.be. |  | Le fabriquant peut soumettre la déclaration de prestation (DoP) dans le cadre de la Réglementation Européenne des Produits de Construction. La déclaration de prestation des principales caractéristiques selon NBN EN 771-1 est conforme avec la CPR. La déclaration de prestation (DoP) complète est disponible sur http://ce.wienerberger.be. |
| # Uitvoering : |  | # Exécution : |
| De gevelstenen worden verwerkt uit 4 à 5 verschillende pakken, en worden weggenomen in diagonale richting. De gevelstenen worden gemetseld/dungemetseld/verlijmd* volgens halfsteens-/stapel-/wild-/… verband*. Gebruik de juiste mortelsamenstelling en het verwerkingsadvies naargelang de IW-klasse. Vóór uitvoering zullen stalen door de aannemer op de werf neergelegd worden ter goedkeuring van de opdrachtgever. * schrappen wat niet past Opmerking Voor eventuele naleveringen en voor het postinterventiedossier is het van belang het batchnummer van uw levering zorgvuldig bij te houden. Kleurverschillen intrinsiek verbonden aan de productie kunnen zo worden geminimaliseerd. |  | Les briques de parement seront toujours prélevées en diagonale dans 4 à 5 paquets différents. Elles seront mises en œuvre en maçonnerie traditionnelle/maçonnerie à joint mince/collée* suivant appareillage demi brique/ carrelage/ sauvage/ ….* Utilisez une bonne composition de mortier et suivez les recommandations selon la classe d’absorption d’eau initiale. Avant la mise en œuvre, des échantillons seront déposés au chantier par l’entrepreneur pour accord du maître d’ouvrage. * biffer la mention inutile Remarque : Pour d’éventuelles livraisons supplémentaires et pour le dossier post-intervention, il est important de noter le numéro du batch. Des différences de teinte intrinsèquement liées à la production, peuvent ainsi être réduites au maximum. |
| # Aanvulling op de uitzichtkenmerken : |  | # Complément sur les caractéristiques : |
| Beschadigingen: Het aantal stenen met beschadigingen zal steeds conform zijn aan de voorschriften van de PTV 23-002. Beschadigingen worden geëvalueerd volgens de PTV 23-002. Stenen met bewust aangebrachte beschadigingen (bijvoorbeeld getrommelde stenen, gebeitelde stenen, stenen met bijzondere oppervlaktestructuren ten gevolge van bewust aangebrachte “beschadigingen”…) worden niet op rand-, hoek- en oppervlaktebeschadigingen beoordeeld. Bij getrommelde stenen worden gebroken stenen niet als beschadiging beschouwd. Fouten: Het aantal stenen met fouten zal steeds conform zijn de voorschriften van de PTV 23-002. Fouten worden geëvalueerd volgens de PTV 23-002. Beschadigingen en fouten dienen steeds gemeld te worden alvorens te verwerken. Het metselwerk is te beoordelen vanop 2 meter afstand. |  | Dégâts : Le nombre de briques avec défaut sera toujours conforme avec les prescriptions du PTV 23-002. Des dégâts sont à évaluer selon le PTV 23-002. Des briques avec des dégâts volontairement infligés (p.e. des briques tambourées ou ciselées, des briques avec une structure de surface spéciale due à des ‘endommagements’ volontairement infligés) ne sont pas jugées en ce qui concerne dégâts au niveau des bords, aux angles et à la surface. Pour des briques tambourées, des briques cassées ne sont pas considérées comme des briques endommagées. Défauts : Le nombre de briques avec défaut sera toujours conforme avec les prescriptions du PTV 23-002. Des défauts sont évalués selon PTV 23-002. Des dégâts et défauts doivent être rapportés avant la mise en œuvre. La maçonnerie est à juger à 2 mètres de distance. |